ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МАТЕРИАЛИТЕ

Всички материали и цветове следва да се съгласуват с Проектанта и Възложителя, които предварително одобряват мостри от тях. Мострите се съхраняват на обекта до неговото приключване и приемане.

Подова PVC настилка

- Субинтензивен сектор

- хомогенна PVC настилка рулонна с дебелина 2,0 мм, с константни антистатични свойства, които не зависят от влажността на въздуха в помещенията и продължителността на експлоатацията (стареенето), притежаваща мрежа от проводящи нишки по цялата дебелина на настилката

IEC 61340-4-1 - 106≤R≤108  Ω,          ЕN 1081 R≤108 Ω

- клас на натоварване EN 685: 34-43

- клас на изтриваемост EN 660-1:     група M

  - настилката да е с компактна, хигиенична повърхност, безпореста - да е антибактериална съгласно SNV 195 920 и SNV 195 921;

  - газоотделяне на настилката/VOC емисии: SVOC < 100 µg/m3 след 28 дена

  - устойчивост на химикали EN 423: много добра

  - клас на горимост EN 13501-1: Bfl – s1

- Коридори и стаи

- Многослойна PVC настилка с полиуретанов повърхностен слой за лесно почистване; на рула;

  - дебелина на настилката  EN 428: 	2,00 мм;

  - дебелина на носещия слой EN 429:	не по-малък от 0,7 мм;

  - остатъчен отпечатък EN 433: не по-голям от 0,02 мм

  - клас на натоварване EN 685: 	34-43

  - клас на изтриваемост EN 660-1:     група Т ;

  - устойчивост на химикали EN 423:   много добра;

  - защита от подхлъзване DIN 51130: 	R10

Стенна PVC облицовка

- Цокъл по стени в стаи и коридор

- Многослойно антибактериално стенно PVC покритие, рулонен материал

- обща дебелина на материала:  минимум 1 мм

- дебелина на носещия слой: 0,6 мм

- акустични свойства EN ISO 717-2: 16 dB

- група на изтриваемост  EN 660-1:  T

- Саморазливна самонивелираща замазка, основа за РVС настилки

  - бързосъхнеща циментово-полимерна замазка със средна дебелина ~5,0 мм;

  - код по GEV (EMICODE)    EC1

  - устойчивост на натиск DIN 1164: не по-малка от 26,8 N/mm2